Prüfprotokoll UZ 44

Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

Allgemeine Erläuterungen

- Die Übereinstimmung der beantragten Produkte mit den Anforderungen dieser Umweltzeichen Richtlinie ist im Rahmen eines Gesamtgutachtens durch eine unabhängige und qualifizierte Prüfstelle zu prüfen und nachzuweisen.

- Das Prüfprotokoll ist als praxisorientierter Leitfaden zur Prüfungsdurchführung konzipiert. Alle Anforderungen der Richtlinie sind  als Prüfungsschritte gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt. Durch Spezifizierung von Prüfungen, die in der Richtlinie angeführt sind, und eine Vereinheitlichung des Prüfungsablaufes sollen Begutachtung und Zeichennutzung erleichtert werden.

- Bereits vorhandene Teilprüfungen können in das Gesamtgutachten einfließen, wenn sie methodisch vorgegebenen Prüfungen gleichwertig sind und einen ausreichenden Bezug zur Aktualität erlauben. Sie müssen von der Prüfstelle als Belege für die Kriterien Konformität anerkannt werden. Erklärungen, Unterlagen, Analysen, Prüfberichte oder andere Unterlagen können auch von zuliefernden Unternehmen stammen.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Um die Bearbeitung zu optimieren, sollten alle (Prüf)werte in den Tabellen eingetragen und die einzelnen Nachweise, nach den Nummern der Beilagen geordnet, beigelegt werden. Anmerkungen können auch Kritik und Verbesserungsvorschläge enthalten.

- Das Prüfprotokoll ist als Formular erstellt und kann elektronisch ausgefüllt werden. 
Bitte senden Sie ein Exemplar des Prüfprotokolls mit Originalunterschrift per Post an den VKI.

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antragsteller:

Firma:	     	
Adresse:	     	
Ansprechpartner:	     	
Produktionsstätte:

Telefon:	     	  Fax:      	
em@il:

Angaben zum Gutachten (bitte ankreuzen):

ERSTPRÜFUNG

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

FOLGEPRÜFUNG (VERLÄNGERUNG DER ZEICHENNUTZUNG)

Produktänderungen

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rezeptur, Verpackung, Deklaration), oder wurde die Richtlinie geändert, muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.

Prüfstelle:

Adresse:

Gutachter:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Prüfobjekt:

Genaue Produktbezeichnung:

Artikelnummer:

Chargennummer:

Ort der Probennahme:

Datum der Probennahme:

Beschreibung der Probennahme:

# Produktgruppendefinition

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Allgemeine Beschaffenheit, Beschreibung des Wärmedämmstoffes:

Die Wärmeleitfähigkeit gemäß EN ISO 10456 (D des Produktes beträgt       W/mK

Der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen im Produkt beträgt       Massen %

Der Masseanteil (Grenzwert max. 15%) von synthetischen Stützfasern nicht pflanzlichen Ursprungs beträgt                                                                                       Massen %

Alle Anforderungen gemäß Punkt 1 der Richtlinie
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilagen :

# Gesundheits- und Umweltkriterien

Hat sich das Produkt bezüglich der Punkte 2.1. – 2.2 
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

## Allgemeine Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

- Sind alle eingesetzten Stoffe bzw. Gemische in Tabelle 3 im Anhang 
des Prüfprotokolls angeführt und hinsichtlich der unter Punkt 2.1
(Umwelt- und Gesundheitsgefährlichkeitsmerkmale der Rohstoffe, 
siehe Tabelle 1) der Richtlinie gestellten Kriterien bewertet? 
(Die Tabelle 3 kann auf Wunsch beim Gutachter verbleiben)	 ja	 nein

- Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) für alle eingesetzten Stoffe 
bzw. Gemische sind dem Gutachten in deutscher oder englischer 
Sprache beigelegt. 	 ja	 nein

Sicherheitsdatenblätter siehe Beilage Nr.:

Tabelle 1: Einstufungsmerkmale und Grenzwerte für Stoffe, die in bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale eingestuft sind

| CLP-Verordnung | Grenzwert in Massen% * |
| --- | --- |
| H300, H310, H330, H370 | 0,1 |
| H301, H331, H311, H372 | 0,1 |
| Karzinogenität |  |
| Kat. 1A, 1B: H350, H350i | 0,1 |
| Kat.2: H351 | 1,0 |
| Keimzellmutagenität |  |
| Kat. 1A, 1B: H340 | 0,1 |
| Kat.2: H341 | 1,0 |
| Reproduktionstoxizität |  |
| Kat. 1A, 1B: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df | 0,1 |
| Kat.2: H361f, H361d, H361fd | 1,0 |
| reproduktionstoxisch auf oder über die Laktation: H362 | 1,0 |
| Umweltgefahren |  |
| akut gewässergefährdend: H400 | 1,0 |
| chronisch gewässergefährdend Kat. 1: H410 | 1,0 |
| Kat. 2: H411 | 1,0 |
| Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre: H 420. | 0,1 |
| Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist. | 0,1 |
| Stoffe, die die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) erfüllen (REACH, Anhang XIII) | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind | 1,0 |
| * Die maximalen Einsatzmengen orientieren sich an jenen Konzentrationen, ab denen die Stoffe im Sicherheitsdatenblatt genannt werden müssen. Wurde in der der CLP-VO ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt, so gilt der niedrigere Wert als Grenzwert. Ausgenommen sind jene für „umweltgefährlich“, hier gelten die die Grenzwerte in der Tabelle. |

- Sofern Stoffe bzw. Gemische mit Inhaltsstoffen verwendet werden, die in die Gefährlichkeitsmerkmale entsprechend Tabelle 1 eingestuft sind oder aufgrund ihrer Eigenschaften eingestuft werden können, sind sie in Tabelle 2 zu übertragen.

Tabelle 2: Stoffe bzw. Gemische mit Inhaltsstoffen mit Gefährlichkeitsmerkmalen nach Tabelle 1

| Handelsname des Stoffs/Gemischs | Chem. Bez. des Inhaltsstoffs | CAS-Nummer | SDB Beil.Nr. | Einstufung | Massen% im Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Werden alle Stoffe bzw. Inhaltsstoffe in Gemischen mit Gefährlichkeitsmerkmalen nach Tabelle 1 zu maximal den dort angeführten Massen% eingesetzt?	 ja	 nein

Werden Stoffe und Gemische, die während der Herstellung die in Tabelle 1 angeführten Gefährlichkeitsmerkmale verlieren (z.B. durch Ausreagieren), eingesetzt?  ja	 nein

Sie sind von den angeführten Mengenbeschränkungen ausgenommen. Unter folgendem Punkt (Anmerkungen/Beilage Nr.) ist jedoch der Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals plausibel darzustellen.

Anmerkungen/Beilagen Nr.:

- Folgende nicht borhaltige Flammschutzmittel werden eingesetzt

Der Anteil des Flammschutzmittels
am Gesamtprodukt beträgt.:         %(Massenprozent w/w)

## Spezifische Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

- Sind für den Flammschutz ausschließlich anorganische resp. mineralische Stoffe  eingesetzt?	 ja	 nein

- Folgendes borhaltiges Flammschutzmittel wird eingesetzt

Der Anteil des Flammschutzmittels
am Gesamtprodukt beträgt.:         %(Massenprozent w/w)

- Bitte geben Sie ggf. den Anteil folgender Borverbindungen in Massenprozent (% w/w) des Gesamtprodukts an:

Borsäure (CAS 10043-35-3 oder 11113-50-1)	         % (w/w)
Natriumborat (CAS 1330-43-4oder 12267-73-1 oder 13840-56-7)	         % (w/w)
Boraxpentahydrat (CAS 12179-04-3)	        % (w/w)
Boraxdekahydrat (CAS 1303-96-4)	         % (w/w)

- Bitte berechnen Sie ggf. das Boräquivalent der eingesetzten Borverbindungen mit den u.a. Umrechnungsfaktoren und der u.a. Berechnungsformel (siehe Berechnungsbeispiel.

| Stoffbezeichnung | CAS Nr. | Umrechnungsfaktor |
| --- | --- | --- |
| Borsäure | 10043-35-3 11113-50-1 | 0,1748 |
| Natriumborat | 1330-43-4 12267-73-1 13840-56-7 | 0,2149 |
| Boraxpentahydrat | 12179-04-3 | 0,1484 |
| Boraxdekahydrat | 1303-96-4 | 0,1134 |

Berechnungsbeispiel für 3,6% Borsäure (w/w) 3,6*0,1748 = 0,63 % (w/w Boräquivalent)

Werden mehrere Borverbindungen eingesetzt sind die ermittelten Boräquivalente zu addieren.

Berechnungsbeispiel für folgende Einsatzmengen (w/w) Borsäure - 1,8% + Boraxpentahydrat - 2,2% (1,8*0,1748) + (2,2*0,1484)= 0,64 % (w/w Boräquivalent)

Der Anteil des Boräquivalent am Gesamtprodukt
beträgt.:	         %      (Massenprozent w/w)

Ein fachliches Gutachten über den besonderen Brandschutz bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes, und über den Ausschluss einer substanziellen  Exposition bei der Verarbeitung (Grenzwert nach TRGS 905) und Nutzung liegt bei?	 ja	 nein

siehe Beilage Nr.:

Rücknahmeverpflichtung. Eine Erklärung der Herstellerin, Dämmstoffe mit Borverbindungen nach Ablauf des Gebrauchs zurückzunehmen, um sie einem Recycling resp. einer Wiederverwendung oder stofflichen Verwertung zuzuführen, liegt bei?  ja	 nein

siehe Beilage Nr.:

Anmerkungen:

Alle Anforderungen gemäß den Punkten 2.1 – 2.2 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

Anmerkungen:

## Ökologische Kennwerte

### Funktionseinheit

Funktionseinheit       [kg] = (       [kg/m3]* (n       [W/mK]

### Belastungskategorien

Für den Lebenszyklus des Produkts innerhalb der in Anhang 3 definierten Systemgrenzen (A1-A3 gemäß EN 15804) ist eine Bilanzierung nach ISO  14040/44:2006 vorzunehmen. Mittels Fragebogen laut Anhang 2 können die für die Bilanzierung notwendigen Eingangsdaten erhoben werden. Auf Basis der jeweiligen Datenquellen laut Anhang 3 (Potentiale, Hintergrunddatenbank ecoinvent v3.5) sind die Belastungen bezogen auf die Funktionseinheit für folgende ökologische Kennwerte zu ermitteln (Rechenregeln gemäß EN 15804: 2012+A1  EN 16485 und Bau-EPD):

- ADPE – Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen – Stoffe

- ADPF – Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen – fossile Energieträger

- GWP – Treibhauspotenzial

- POCP – Troposphärisches Ozonbildungspotential

- AP – Versauerungspotenzial von Boden und Wasser

### Grenzwerte

Bitte tragen Sie für die Rohstoffe die ermittelten ökologischen Kennwerte in Tabelle 3 ein.

Tabelle 3:

| Umweltindikator | ermittelte Werte | Grenzwerte | Prüfmethode |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohdichte < 90 | Rohdichte > 90 | Ökobilanz nach ISO 14040/44:2006 Rechenregeln gemäß EN 15804:2012+A1 EN 16485 und Bau-EPD Systemgrenzen: Herstellungsphase (A1-A3 gemäß EN 15804) bis auslieferfertiges Produkt |
| Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen – Stoffe [kg Sb-equiv./FE |  | 3·10-5 | 5·10-5 |  |
| Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen – fossile Energieträger [MJ/FE] |  | 50 | 140 |  |
| Treibhauspotential [kg CO2 equiv./ FE] |  | 3 | 0,7 |  |
| Troposphärisches Ozonbildungspotenzial [kg Ethylen-equiv./ FE] |  | 0,0015 | 0,006 |  |
| Versauerung [kg SO2-equiv./ FE] |  | 0,012 | 0,06 |  |

Datenqualität: Liegen keine Daten vor, die den Anforderungen einer EPD genügen, ist die Verfizierung der Daten Teil der Begutachtung. Kann sie nicht mit ausreichender Sicherheit vorgenommen werden, ist dies plausibel zu begründen. In diesem Fall können generische Daten zugrunde gelegt werden.

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.3 der Richtlinie 
werden erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilagen:

## Innenraumluftqualität (optional)

Dieses Kriterium ist nur dann obligatorisch, wenn die Anwendung des Dämmstoffes bei gegebenem Luftwechsel die Innenraumluft beeinträchtigt und durch die Raumnutzung Gesundheit und Wohlbefinden gefährdet werden.

Insbesondere bei raumseitig verlegten Dämmstoffen, die nicht durch eine strömungsdichte Schicht von der Raumluft abgeschlossen sind, sollte die bedenkenlose Anwendbarkeit im Innenraum kommuniziert werden. Sie dürfen in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten erarbeitete „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus Bauprodukten“  die in Tabelle 4 genannten Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten. Werden sie überschritten?					 ja	 nein

Tabelle 4 Emissionen in den Innenraum

| Substanz | Max. Prüfkammerkonzentration nach 28 Tagen | Messergebnisse |
| --- | --- | --- |
| Summe flüchtiger organischer Verbindungen im Retentionsbereich C6-C16 (TVOC) | < 300 μg/m³ |  |
| Summe schwer flüchtiger organischer Verbindungen im Retentionsbereich C16-C22 (TSVOC) | < 20 µg/m³ |  |
| C-Stoffe | < 1 μg/m³ je Einzelwert |  |
| Summe VOC ohne NIK, | < 50 µg/m³ |  |
| R-Wert | < 1 |  |
| Formaldehyd | ≤ 60 µg/m³ |  |
| Acetaldehyd | ≤ 120 µg/m³ |  |

Die Probennahme des Dämmstoffs sowie Lagerung und Transport der Probe und die Herstellung und Vorbereitung des Prüfstücks erfolgen nach den Vorgaben im Kapitel 5 der DIN EN 16516. Die Beladung für die Prüfkammermessung ist entsprechend des vom Hersteller angegebenen Verwendungszwecks zu wählen (1,0 m2/m3 für Wände; 0,4 m2/m3 für Boden oder Decke; 0,8 m2/m3 für Boden und Decke; 1,0 m2/m3 für Wände und Boden oder Decke; 1,8 m2/m3 für Wände, Boden und Decke). Bei der Beladung ist nur die innenraumseitige Oberfläche zu berücksichtigen. Alle offenen Ränder und die Rückseite (alternativ kann der Prüfkörper an die Kammerwand gestellt werden) sind mit einem inerten Material, z. B. gering emittierendem Klebeband oder Aluminiumfolie abzudichten. Die Emissionen der verwendeten Randabdeckungen sind vor Prüfbeginn zu ermitteln und zu dokumentieren. Für Wärmedämmstoffe in Form von Schüttgut ist eine Schütthöhe von mindestens 200 mm zu prüfen. Die Messung der Emissionen erfolgt gemäß DIN EN 16516.

Die Prüfung kann vorzeitig abgebrochen werden (frühestens am 7. Tag nach Beladung), wenn die zulässigen Emissionsendwerte des 28. Tages erreicht werden.

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.4 der Richtlinie 
werden erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilagen:

## Recyclingfähigkeit

Die konstruktiven Vorgaben der Herstellerin für den Einbau und Rückbau entsprechen dem jeweils aktuellen Stand bezüglich selektiver Rückgewinnung für die Wiederverwendung und stofflichen Verwertung der Dämmstoffe. 		 ja	 nein

Sind Stoffe, die bei einer allfälligen thermischen Verwertung in Müllverbrennungsanlagen erheblich stören, enthalten?							 ja	 nein

- Halogenorganische Stoffe dürfen konstitutiv nicht im Produkt enthalten sein.

- Verbundprodukte aus Dämmstoffe und Metall (wie z.B. Aluminiumkaschierungen) dürfen nicht eingesetzt werden. Ausgenommen sind Dämmungen für technische Isolationen.

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.5 der Richtlinie 
werden erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilagen:

## Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Entsprechen Hölzer aus Sägenebenprodukten und Recyclingholz der Recyclingholz-Verordnung. 									 ja	 nein

Beurteilung und Prüfung: Nachweise gemäß Anhang 2 (Recyclingholz) bzw. Anhang 3 (Recyclingholzprodukte) gemäß Recyclingholz-Verordnung sind dem Gutachten beizulegen. Siehe Beilage Nr.:

Stammen primäre Hölzer ausschließlich aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne des §1 des Österreichischen Forstgesetzes in der Fassung 2002 zur „Nachhaltigkeit“?

ja	 nein

## Beurteilung und Prüfung:

Sind Art, Menge und Herkunft des in dem Produkt enthaltenen Holzes in einer Holzbilanz angegeben?										  ja	 nein

Geht daraus die Herkunft aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne des §1 des Österreichischen Forstgesetzes in der Fassung 2002 zur „Nachhaltigkeit“ hervor?

ja	 nein

Wird die Herkunft von mindestens 50 % des eingesetzten Holzes aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit folgenden Möglichkeiten nachgewiesen?

- Zertifikate von FSC oder PEFC für die Rückverfolgbarkeit der Wertschöpfungskette und andere gleichwertige Zertifikate 		 ja	 nein

- Welche Zertifikate werden zu welchem Anteil verwendet?

Zertifikate Beilage:

Anmerkungen:

Wenn bei der Produktion nicht zertifiziertes Holz eingesetzt wird, muss die Antragstellerin oder die Lieferantin durch eine Erklärung die Nachhaltigkeit des Holzes bestätigen. Dabei ist die Verfolgbarkeit der gesamten Produktionskette vom Wald zum Produkt sicherzustellen.

- Kann im Gutachten aufgrund der detaillierten Angaben zur Herkunft des Holzes schlüssig dargelegt werden, dass es aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt (zb. Herkunftsbestätigung über Wuchsgebiet aus Österreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des §1 des Österreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind). 	 ja	 nein

Beilage:

Anmerkungen:

- Gibt es ein freiwilliges Rückverfolgungssystem mit Nachhaltigkeitsbestätigung, das zertifiziert sein kann und oft Bestandteil von Managementsystemen wie ÖNORM ISO 9000, EMAS?. 							 ja	 nein

Beilage:

Anmerkungen:

- Gibt es eine FLEGT-Lizenz und stammt das Holz aus einem Land mit einem Forstgesetz, das dem § 1 des Österreichischen adäquat ist und das ein Voluntary Partnership Agreement mit der EU unterzeichnet hat       ja	 nein

Beilage:

Anmerkungen:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.6 der Richtlinie 
werden erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilagen:

## Produktion

Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

wenn nein:

Ein Zeichnungsberechtigter des Produktionsstandortes hat die Einhaltung der nationalen gesetzlichen Anforderungen bzw. behördlichen Auflagen (mindestens auf EU-Niveau und insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie ArbeitnehmerInnenschutz betreffend) zu bestätigen. Herstellererklärung, Beilage Nr.:

Ein Abfallwirtschaftskonzept in Anlehnung an das AWG (Abfallwirtschaftsgesetz 2002), 
ist vorhanden, Beilage Nr.:

Für den/die betreffenden Rohstoff/e aus denen das Produkt gefertigt ist, ist die Einhaltung behördlicher Auflagen und gesetzlicher Regelungen für den/die angeführten Produktionsschritt/e zu dokumentieren:

Tabelle 2: Nachweise Produktion

| Rohstoff | Produktionsschritt | Materie/Emissionen | Nachweis in Beilage Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Baumwolle | waschen, bleichen, desinfizieren | Abwasser |  |
|  | Endfertigung | Arbeitsplatz – Staub |  |
| Flachs | Endfertigung | Arbeitsplatz – Staub |  |
| Hanf | Endfertigung | Arbeitsplatz – Staub |  |
|  | insektizide Ausrüstung | Abwasser |  |
| Holz | Plattenherstellung | Abwasser |  |
|  |  | Arbeitsplatz – Staub |  |
| Kork | Plattenherstellung (Expansion) | Arbeitsplatz – gefährliche Stoffe |  |
| Schafwolle | waschen, insektizide Ausrüstung | Abwasser |  |
| Zellulose | Endfertigung | Arbeitsplatz – Staub |  |

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.7 der Richtlinie 
werden erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage:

## Verpackung

Die Verpackung ist frei von halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

Der Antragsteller beteiligt sich an einem Sammel- und Verwertungssystem
Nachweis (z.B. ARA Lizenz) in Beilage Nr.:

oder

Die Verpackungen werden vom Antragsteller zurückgenommen und verwertet
Nachweis in Beilage Nr.:

# Gebrauchstauglichkeit

Folgender Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist vorhanden:

Konformitätsnachweis nach ÖNORM

Bautechnische Zulassung (BTZ)

Europäisch Technische Bewertung (ETB)/European Technical Assessment (ETA)

Technische Zulassung in      	 (EWR-Staat)

Eines/r der oben genannten Zertifikate/Prüfbericht (falls technische Zulassung in einem EWR Staat, inkl. Bewertung der Anwendbarkeit auf österreichische Bedingungen), in
Beilage Nr.:

Prüfbericht zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit (D gemäß ÖNORM EN 12664, ÖNORM EN 12667  bzw. ÖNORM EN 12939  bzw. nach ÖNORM B 6015-5 in Beilage Nr.:

Ist der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD  kleiner oder gleich 0,065 W/mK?    ja	 nein

Prüfbericht zur Ermittlung des Nennwertes der Wärmeleitfähigkeit λD nach den entsprechenden Produktnormen für Wärmedämmstoffe bzw. nach ÖNORM EN ISO 10456  bzw. nach ÖNORM B 6015-5 [16] in Beilage Nr.:

Prüfbericht zur Ermittlung des Bemessungswerts der Wärmeleitfähigkeit λr ist nach entsprechenden Normen resp. der ÖNORM B 6015-5 in Beilage Nr.:

Prüfbericht zur Bestimmung der Rohdichte ( nach ÖNORM EN 1602 in Beilage Nr.:

Prüfbericht zur Bestimmung des Brandverhaltens ÖNORM EN 13501-1bzw.
DIN 4102-1 in Beilage Nr.:

# Deklaration

In welcher Art wird die geforderten Informationen zur Verfügung gestellt und wie werden diese Unterlagen an Architekten/Baumeister etc. bzw. an Nutzer weitergegeben?

Produktinformation/Deklaration in Beilage Nr.:

Diese umfasst folgende Informationen:

Allgemeine Daten zum Produkt (Bezeichnung, Name, Type etc.)	 ja	 nein

Wärmeleitfähigkeit (D [W/mK]	 ja	 nein

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λr [W/mK]	 ja	 nein

Dämmleistung als Wärmedurchlasswiderstand R [m²K/W] bei
einer Schichtdicke von 10 cm	 ja	 nein

Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert (alte Bezeichnung k-Wert) [W/m²K], berechnet anhand von Fallbeispielen (z.B. Standardmassivwand, Leichtbauweise, Fassade, Dach,...) 	 ja	 nein

Angaben zum Brandverhalten	 ja	 nein

Wenn das optionale Kriterium zur Innenraumluftqualität gewählt wurde, ist bei raumseitiger Verlegung ohne strömungsdichter Schicht und bei Konformität mit Kriterium Punkt 2.4 Innenraumluftqualität, folgender Hinweis angegeben?

Das Produkt ist emissionsgepürft und kann in direktem Kontakt mit der Raumluft eingesetzt werden

ja	     nein

Staubschutz beim Ein- und Rückbau	 ja	 nein

Roh- und Zusatzstoffe, die im Fertigprodukt zu mehr
als 1M% enthalten sind	 ja	 nein

Wasserdampf-Diffusionswiderstand µ	 ja	 nein

Einbauhinweise mit konstruktiven Vorgaben für den Rückbau entsprechend dem aktuellen Stand für die selektive Rückgewinnung und Anwendungsbereiche (z.B. Dampfbremse, Hinterlüftung, winddichte Konstruktion, wärmebrückenfreie Bauausführung, technische Zeichnung des staubdichten Einbaus bei Anwendung im Innenraum)

ja	 nein

Angaben zu Setzung und eventuell notwendige Verdichtung	 ja	 nein

Anleitung für den Rückbau, die selektive Rückgewinnung, die Wiederverwendung, stoffliche und thermische Verwertung; 	 					   ja	      nein

Geeigneter Feuchtigkeitsschutz bei Lagerung und Transport	 ja	 nein

Herstellerwerk – zumindest in codierter Form	 ja	 nein

Beschreibung der wesentlichen Elemente der Tätigkeiten und der Informations-vermittlung an Bauausführende und Kunden in Beilage Nr.:

Technisches Merkblatt des Produktes in Beilage Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 4 der Richtlinie
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

Anmerkungen:

- Etwaige weitere Beilagen zum Prüfprotokoll:
Beilage Nr.:      	
Beilage Nr.:      	
Beilage Nr.:

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt       	
vollinhaltlich der Richtlinie „Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen“, Ausgabe vom 1. Jänner 2020 entspricht

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stampiglie

des Gutachters)

Tabelle 3: Stoffe und Zubereitungen

| Funktions- bezeichnung | Handelsname | Chem. Bezeichnung lt. IUPAC-Nomenklatur1 | CAS-Nummer | Kennzeichnung | Massenanteil in % im Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtsumme |  |
| 1 Kommen Zubereitungen oder Stoffgemische zum Einsatz, so sind die entsprechenden Bezeichnungen der Hauptbestandteile bzw. jener Bestandteile, die entsprechend der Ausschlusskriterien gekennzeichnet sind, einzutragen, für die Einhaltung der Grenzwerte ist die Menge des enthaltenen Stoffes relevant |

Erhebungsformular: Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

Produktbezeichnung:

Herstellungsort(e):

INPUT bei der Herstellung

| Rohstoffe (1) | Einsatzzweck (2) | Herkunft (3) | kg/t (4) |
| --- | --- | --- | --- |

(1) 	Stoffe, die mehr als fünf  Massenprozent einnehmen

(2)	Auszufüllen für Zusatzstoffe, z.B. Brandschutz, Insektizid

(3)	Bezugsort und/oder Lieferfirma

(4)	Menge pro t Dämmstoffe ohne Verpackung

| Energieträger (1) | Herkunft (2) | Einsatzort (3) | Menge (4) | D (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biomasse |  |  |  |  |
| Erdgas |  |  |  |  |
| Heizöl S |  |  |  |  |
| Heizöl EL |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |
| Benzin |  |  |  |  |
| elektr. Strom |  |  |  |  |
| sonstige |  |  |  |  |

(1)	Alle Energieträger, die zur Produktion benötigt werden, einschließlich Diesel für Hubstapler, etc.

(2)	Energiequelle, z.B. Blockheizkraftwerk

(3)	Technischer Einsatzort, z.B. Trockner

(4)	Menge pro t Fertigprodukt ohne Verpackung

(5)	Quelle der Daten: 1...geschätzt, 2...berechnet, 3...gemessen

| Verpackungsmaterialien | Herkunft (1) | Einsatzzweck (2) | kg/t (3) |
| --- | --- | --- | --- |

(1)	Herkunftsort und/oder Lieferfirma

(2)	Einsatzzweck, z.B. Verpackung

(3)	Menge pro t Fertigprodukt ohne Verpackung

OUTPUT bei Herstellung

Bitte alle folgenden Mengenangaben auf 1 t Fertigprodukt ohne Verpackung beziehen!

| Abgase (1) | Menge | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Luftmenge |  |  |
| Staub |  |  |
| Stickoxide (als NO2) |  |  |
| Schwefeloxide (als SO2) |  |  |
| Kohlenwasserstoffe |  |  |
| Methan |  |  |
| Quecksilber |  |  |
| Kolenmonoxid |  |  |
| Kohlendioxid |  |  |
| Chlorwasserstoff |  |  |

| Abgase (1) | Menge | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Fluorwasserstoff |  |  |
| Ammoniak |  |  |
| Blei |  |  |
| Cadmium |  |  |
| Andere produktspezifische Abgase: |

(1)	Bitte Nachfilterwerte angeben!

| Feste Abfälle | Menge | Einheit |
| --- | --- | --- |

| Abwasser | Menge | Einheit |
| --- | --- | --- |

| Nebenprodukte | Menge | Einheit | Verwendung als ... |
| --- | --- | --- | --- |

Bitte alle Nebenprodukte angeben, die bei der Produktion anfallen und einem weiteren Verwendungszweck zugeführt werden!

### Systemgrenzen

Die Dämmstoffe werden stufenkumuliert bis zur Fertigstellung des Dämmstoffes bilanziert (Herstellungsphase A1-A3 gemäß EN 15804). Die Bilanzierung erfolgt entsprechend der Ökobilanz nach ISO  14040/44:2006 zunächst pro kg Dämmstoff, danach werden die Kennwerte auf die Funktionseinheit umgerechnet (Rechenregeln gemäß EN 15804: 2012+A1  EN 16485 und Bau-EPD).

Für jeden Prozessschritt werden auf Basis der Hintergrunddatenbank ecoinvent v3.5 Material-, Transport- und Energieinputs sowie Emissionen in Luft, Boden, Wasser und Abfälle bilanziert:

- Alle Inhaltsstoffe werden mit allen vorgelagerten Prozessen bilanziert.

- Alle Hilfsstoffe wie Schalöle, Katalysatoren etc., die direkt zur Erzeugung des Produkts notwendig sind, werden bilanziert.

- Betriebsmittel (Hydrauliköle, Reinigungsmittel etc.) werden nicht bilanziert, da die Datenlage ungenügend ist

- Für Verpackungsmaterialien werden alle vorgelagerten Prozesse und die Entsorgung von der Baustelle gemäß ARA-Statistik bilanziert.

- Die Prozessenergie wird mit allen vorgelagerten Prozessen bilanziert.

- Der Energiebedarf für Heizung und Verwaltungsgebäude wird bilanziert, da er in den meisten Herstellerangaben enthalten ist (wenn auch nicht ausgewiesen).

- Der innerbetriebliche Verkehr wird bilanziert.

- Abfälle werden gemäß Ökoinventare bilanziert. Recyclierbare Abfälle werden nicht bilanziert.

- Unfälle und Störfälle werden nicht berücksichtigt.

- Für Recycling wird wie in den Basis-Datenbanken ein Vorgehen ohne Gutschriften verfolgt.

Bei der Bilanzierung der Emissionen in Luft besteht das Problem, dass von den Herstellern in der Regel nur jene Schadstoffe gemessen werden, für die Auflagen bestehen. Um die Umweltbelastungen möglichst vollständig zu erfassen, können  daher zunächst die Emissionen aus der Prozessenergie erhoben werden. Danach werden bei den betreffenden Substanzen die Emissionswerte aus der Datenbank durch die vom Hersteller gemessenen ersetzt. Mit diesen “künstlichen” Emissionen kann die Wirkbilanz berechnet werden.

# Footnotes

Gilt für Folgeprüfungen bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen.

Die aktuelle Liste der Kandidatenstoffe kann hier abgerufen werden:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Für die Herstellerin besteht keine Erlaubnispflicht gemäß AWG zur Rücknahme von Dämmstoffabfällen gleicher oder gleichwertiger Qualität

Bei der Vorbereitung der Dämmstoffabfälle zur Wiederverwendung oder zum Recycling sind jeweils gültige abfallrechtliche und chemikalienrechtliche Bestimmungen zu beachten (zB. POP-VO, REACH, F-GaseV). Die Antragstellerin muss daher bei eigener Vorbereitung  über alle erforderlichen Genehmigungen verfügen (zB Erlaubnis des jeweiligen Landeshauptmanns gemäß § 24a AWG zur Behandlung von Abfällen, Registrierung: www.edm.gv.at) oder die Abfälle an eine gemäß § 24a AWG zur Sammlung oder Behandlung berechtigen Person zur Freigabe für die stoffliche Verwertung weitergeben.

Die Werte implizieren die im Wachstum absorbierten Treibhausgase

Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Gebäuden: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten (AgBB-Schema), Homepage Umweltbundesamt:

https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von

Ein Verwendungszweck, der eine Beladung von > 1,0 m2/m3 erfordert, hebt diesen Wert multipliziert mit der Beladezahl an. Bei einer Beladung von 1,8 für Wände, Boden und Decke würde der Grenzwert für TVOC also  0,54 mg/m³ betragen.

C-Stoffe sind krebserzeugende Stoffe, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bzw. Richtlinie 67/548/EWG

(s. Fußnote 4) als Carc.Cat. 1 oder Carc.Cat. 2 bzw. Karz. 1A oder Karz. 1B eingestuft sind oder die gemäß

TRGS 905 (s. Fußnote 7) als Kategorie K1 oder K2 bewertet und eingestuft sind.

Einschließlich der unidentifizierbaren Substanzen

NIK = Niedrigst interessierende Konzentration; vgl. „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der

Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus Bauprodukten“, Homepage Umweltbundesamt:

http://www.umweltbundesamt.de, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/360/dokumente/agbb-bewertungsschema_2018.pdf

- Folgende Zertifikate , vorbehaltlich der Sorgfaltspflichten entsprechend der Europäischen Holzhandelsverordnung (EU) Nr. 995/2010 (EUTR – European Timber Regulation), akzeptiert: FSC pure – CoC (chain of custody); FSC-mixed (70-100 %) – CoC; FSC mixed credit (70 – 100 %) – CoC; FSC recycled (70 – 100 %) – CoC; FSC recycled credit (70 – 100 %) – CoC; PEFC – CoC; Naturland-Zertifikat; Holz von Hier-Zertifikat

Forest Law Enforcement, Governance and Trade

wird der in Tabelle 2 angeführte Produktionsschritt nicht an jenem Ort durchgeführt an dem das Produkt überwiegend hergestellt wird, kann der Nachweis nur dann entfallen, wenn auch für diesen Standort eine validierte EMAS Verordnung vorliegt.

Genaue Produktbezeichnung