Prüfprotokoll UZ 28

Witterungsbeständige Holzprodukte

Version 7.0

vom 1. Jänner 2019

- Das Prüfprotokoll richtet sich in erster Linie an GutachterInnen und LizenznehmerInnen und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Prüfungen dar. Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen. 
Das Protokoll ist als praxisbezogener Leitfaden zur Prüfungsdurchführung zu betrachten, in dem alle Anforderungen der Richtlinie in Form von Prüfungsschritten gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt sind.

- Schon bestehende Untersuchungsergebnisse können in das Gesamtgutachten mit einfließen, sofern diese inhaltlich die Anforderungen der Richtlinie abdecken.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Das Prüfprotokoll ist als Formular erstellt und kann elektronisch ausgefüllt werden. 
Bitte senden Sie ein Exemplar des Prüfprotokolls mit eingescannter Unterschrift per E-Mail oder mit Unterschrift per Post an den VKI.

Bei Fragen zum Prüfprocedere kontaktieren Sie bitte

VKI, Verein für Konsumenteninformation, Team Umweltzeichen
Linke Wienzeile 18, 1060 Wien

Dr. Susanne Stark
Tel:  + 43 1 588 77-208  | Mobil: +43 676 852 270 208
e-m@il: sstark@vki.at

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antrag:

Firma:	      	
Adresse:	      	
Produktionsstätte:

(falls nicht ident mit der Firmenadresse)

AnsprechpartnerIn:

Telefon:	      	  E-Mail:

Angaben zum Gutachten (bitte ankreuzen):

ERSTPRÜFUNG

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

FOLGEPRÜFUNG (VERLÄNGERUNG DER LIZENZ)

Produktänderungen	
Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rezeptur, Verpackung, Deklaration), muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.

Änderungen der Richtlinie
Das Produkt ist (auch) hinsichtlich der geänderten Anforderungen der Richtlinie vom Jänner 2019 zu überprüfen, diese sind im Prüfprotokoll farblich hinterlegt .

Prüfstelle:

Adresse:

GutachterIn:

Telefon:	     	  E-Mail:

# Produktgruppendefinition

Angaben zum Produkt/zu den Produkten, für welches/für welche das Umweltzeichen beantragt wird:

Für detaillierte Angaben zu allen gefertigten Produkte, für die das Umweltzeichen beantragt wird, sowie zur Dokumentation der dazu eingesetzten Roh- und Werkstoffe, verwenden Sie bitte die Tabellen 1, 2a/b und 3 im Anhang.

Art der Fertigung:		Einzelfertigung		Serienfertigung

Das Produkt entspricht (weiterhin) der „Produktgruppendefinition“ 
in der Richtlinie UZ 28	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

# Gesundheits- und Umweltkriterien

## Herkunft des Holzes

Daten zu den jährlich eingesetzten Holz und Holzwerkstoffen für die beantragten Produkte:

- Aufstellung der eingesetzten Holzarten und Holzwerkstoffe, deren Herkunft und Menge (siehe Tab.1a im Anhang)

- Nachweis des jährlichen Outputs an Möbeln bzw. Produkten
in Beilage Nr.

Der Anteil an Holz, Holzfasern oder Holzspäne (ausgenommen Recyclingholz) 
	aus Wäldern, die nach den Grundsätzen einer nachhaltigen 
	Forstwirtschaft bewirtschaftet werden, beträgt 			     	%

Mögliche Nachweise für die Herkunft aus nachhaltiger Forstwirtschaft (zu 50%):

- Zertifikate nach der Richtlinie UZ 07 „Holz- und Holzwerkstoffe“ zur Vergabe des Österreichischen Umweltzeichens.

- Zertifikate  von FSC oder PEFC für die Rückverfolgbarkeit der Wertschöpfungskette und andere gleichwertige Zertifikate - plus dem entsprechenden Claim auf der Rechnung der eingekauften Hölzer bzw. Holzwerkstoffe.

Für nicht zertifiziertes Holz könnte die Nachhaltigkeit auch folgendermaßen nachgewiesen werden:

- Ein freiwilliges Rückverfolgungssystem mit Nachhaltigkeitsbestätigung, das zertifiziert sein kann und oft Bestandteil von Managementsystemen wie ÖNORM ISO 9000, EMAS ist.

- FLEGT-Lizenz, wenn das Holz aus einem Land mit einem Forstgesetz stammt, das dem § 1 des Österreichischen adäquat ist und das ein Voluntary Partnership Agreement mit der EU unterzeichnet hat.

- Weitere, vergleichbare Belege

Es wird Recyclingholz eingesetzt.

Beim Einsatz von Recyclingholz ist nachzuweisen, dass es der Recyclingholz-Verordnung entspricht. Beurteilungsnachweise gemäß Anhang 2 (Recyclingholz) bzw. Anhang 3 (Recyclingholzprodukte) sind dem Gutachten beizulegen.

Nachweise/Anmerkung/Beilage:

## Allgemeine Regelungen für Roh- und Einsatzstoffe

Eine Aufstellung aller für Umweltzeichenprodukte eingesetzten Werkstoffe außer Holz befindet sich in den Tabellen 1b im Anhang.

Eine Aufstellung aller für Umweltzeichenprodukte eingesetzten Stoffe und Gemische   befindet sich in Tabelle 2 im Anhang.

- Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) für alle eingesetzten Stoffe 
bzw. Gemische sind dem Gutachten in deutscher oder englischer 
Sprache beigelegt. 	 ja	 nein

Sicherheitsdatenblätter siehe Beilage Nr.:

Es sind keine halogenierten Verbindungen enthalten

Maximal zulässige Einsatzkonzentrationen für Stoffe, die in bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale eingestuft sind

Tabelle 4: Gefahrenhinweise (Gefahrenkategorien) und zugehörige allgemeine Grenzwerte.

| Gefahrenhinweise (Gefahrenkategorien) | Allgemeiner Grenzwert in Gewichts% * |
| --- | --- |
| Akut toxisch der Kategorien 1, 2 oder 3 |  |
| H300 (Akut Tox. oral Kat.1 und 2) H310 (Akut Tox. dermal Kat.1 und 2) H330 (Akut Tox. inhalativ Kat.1 und 2) | 0,1 |
| H301 (Akut Tox. oral Kat. 3) H311 (Akut Tox. dermal Kat. 3) H331 (Akut Tox. inhalativ Kat. 3) | 0,1 |
| Toxisch für spezifische Zielorgane (STOT) der Kategorien 1 |  |
| H370 (STOT einmalig Kat. 1) H372 (STOT wiederholt Kat. 1) | 1,0 |
| Karzinogenität |  |
| H350, H350i (Kat. 1A, 1B) | 0,1 |
| H351 (Kat.2) | 0,1 |
| Keimzellmutagenität |  |
| H340 (Kat. 1A, 1B) | 0,1 |
| H341 (Kat.2) | 1,0 |
| Reproduktionstoxizität |  |
| H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df (Kat. 1A, 1B) | 0,1 |
| H361f, H361d, H361fd (Kat.2) | 0,1 |
| H362 (Reproduktionstoxisch auf oder über die Laktation) | 0,1 |
| Umweltgefahren |  |
| H400 (Akut gewässergefährdend) | 1,0 |
| H410 (Chronisch gewässergefährdend Kat. 1) | 1,0 |
| H411 (Chronisch gewässergefährdend Kat. 2) | 1,0 |
| H420 Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre | 0,1 |
| Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist. | 0,1 |
| Stoffe, die als PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) eingestuft sind (REACH, Anhang XIII) | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind | 1,0 |

Sofern Stoffe bzw. Gemische mit Inhaltsstoffen verwendet werden, die in die Gefährlichkeitsmerkmale entsprechend Tabelle 4 eingestuft sind, sind diese in folgende Tabelle zu übertragen.

Tabelle 5: Stoffe bzw. Gemische mit Inhaltsstoffen mit Gefährlichkeitsmerkmalen nach Tabelle 4

| Handelsname des Stoffs/Gemischs | Chem. Bez. des Inhaltsstoffs | CAS-Nummer | SDB Beil.Nr. | Einstufung | Massen% in Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alle Stoffe bzw. Inhaltsstoffe in Gemischen mit Gefährlichkeitsmerkmalen nach

Tabelle 4 werden zu maximal den dort angeführten Massen% bzw. entsprechend der Grenzwerte gemäß der genannten Ausnahmen eingesetzt.     ja 		 nein

Stoffe und Gemische, die während der Herstellung die in Tabelle 4 angeführten Gefährlichkeitsmerkmale verlieren (z.B. durch Ausreagieren), sind von den angeführten Mengenbeschränkungen ausgenommen. Sollte dies der Fall sein, so ist oben „nein“ anzukreuzen und unter folgendem Punkt (Anmerkungen/Beilage Nr.) der Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals plausibel darzustellen.

Anmerkungen/Beilage Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.2 der Richtlinie
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

## Spezifische Anforderungen für Roh- und Einsatzstoffe

Es werden keine chemischen Holzschutzmaßnahmen verwendet. (z.B. Holzschutzlacke oder –lasuren, kesseldruckimprägnierte Hölzer)

ja 		 nein

Die Haltbarkeit der Produkte wird durch folgende Maßnahmen erreicht:

- Verwendung dauerhafter Holzarten  				  ja 		 nein

Nämlich:

Werden andere Hölzer eingesetzt, muss dies vom Gutachter detailliert begründet 	werden. Für Hölzer mit einer geringeren Dauerhaftigkeit, die ständig im Erdkontakt 	stehen und nicht flexibel sind, sind Maßnahmen des konstruktiven Holzschutzes 	(Aufständerungen) vorzusehen.

Anmerkungen/Beilage Nr.:

- Biotechnische Holzschutzmaßnahmen 				 ja 		 nein

Der Einsatz biotechnischer Verfahren (z.B. Trichoderma-Pilze) ist zulässig, sofern 	deren toxikologische Unbedenklichkeit nachgewiesen wird.

Anmerkungen/Beilage Nr.:

- Thermisch behandeltes Holz	  				  ja 		 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

### Metall

Es werden einzelne funktionale Metallelemente bzw. Trägergerüste eingesetzt 
										 ja 		 nein

Um welche Elemente handelt es sich?

Es handelt sich um

Cadmiumfreien Stahl

Verzinkte bzw. pulverbeschichtete Metalle

Sonstige

Anmerkungen/Beilage Nr.:

### Kunststoffe

Es werden Kunststoffe für einzelne funktionale Elemente eigesetzt 	 ja 	 nein

Um welche Elemente handelt es sich?

Die verwendeten Kunststoffmaterialien sind recyclingfähig und

enthalten keine Halogene. 							 ja 	 nein

Die Kennzeichnung von Kunststoffen mit einem Masse ( 50g erfolgt 
gemäß ÖNORM EN ISO 11469 in Verbindung mit  ÖNORM EN ISO 1043-1    ja  nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

### Beton

Für das Fundament wird Beton eingesetzt					  ja 	 nein

Für Spielplatzgeräte werden die Anforderungen gemäß			  ja 	 nein
ÖNORM EN 1176 Teil 1-6 eingehalten.

Anmerkungen/Beilage Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.3 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

## Produktion

Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung	 ja	 nein

oder

Ist die Produktionsstätte nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

wenn nein:

Ein Zeichnungsberechtigter des Produktionsstandortes hat die Einhaltung der nationalen gesetzlichen Anforderungen bzw. behördlichen Auflagen (mindestens auf EU-Niveau und insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie ArbeitnehmerInnenschutz betreffend) zu bestätigen.

Herstellererklärung, Beilage Nr.:

Ein Abfallwirtschaftskonzept in Anlehnung an das AWG, 
vollständig gemäß Erlass des BMUJF ist vorhanden	 ja	 nein

Beilage Nr.:

### Luft- und Lärmemissionen (Betriebsanlage)

Nachweis der Einhaltung von Luft- und Lärmemissions-Grenzwerten gemäß gesetzlicher Regelungen und behördlicher Auflagen:

Beilage Nr:

Existiert für den Produktionsstandort ein nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziertes bzw. nach EMAS Verordnung validiertes Umweltmanagementsystem, können die Audit-Ergebnisse als Nachweis der Einhaltung dieser Produktionsanforderungen herangezogen werden.

### Belastungen am Arbeitsplatz

Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte bzw. Technischen Richtkonzentrationen der Grenzwertverordnung bzw. die Bestimmungen der ArbeitnehmerInnenschutzverordnung für die Emission fester Schwebstoffe bzw. gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe:

Beilage Nr.:

Nachweis der Minimierung der Lärmemission entsprechend arbeitsrechtlicher Anforderungen:

Beilage Nr.:

## Verpackung

Die Verpackung ist frei von halogenierten organischen Verbindungen	   ja	     nein

Die Verpackung enthält keine Styrolverbindungen	 ja      nein

Folgende Verpackungen werden für die Möbel verwendet (plus Angaben zur Luftdurchlässigkeit)

Der Antragsteller beteiligt sich an einem Sammel- und Verwertungssystem
Nachweis (z.B. ARA Lizenz) in Beilage(n) Nr.:

oder

Die Verpackungen werden vom Antragsteller zurückgenommen und verwertet
Nachweis in Beilage(n) Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.6 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage:

# Gebrauchstauglichkeit

Hat sich das Produkt bezüglich der Gebrauchstauglichkeit seit dem 
letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

## Sicherheitstechnische Anforderungen

Standortgebundene Spielgeräte müssen die sicherheitstechnischen Anforderungen nach ÖNORM EN 1176 Teil 1-6, ÖNORM EN 1177 und  ÖNORM EN 71-3 erfüllen.

Holzmöbel für den Außenbereich müssen die sicherheitstechnischen Anforderungen nach ÖNORM EN 581 Teil 1, ÖNORM EN 581 Teil 3  und ÖNORM ENV 581, Teil 2 erfüllen.

Außenmöbel, die in diesen Normen nicht erfasst werden, müssen vom Gutachter analog der vorliegenden Normen auf ihre sicherheitstechnische Eignung überprüft werden.

Nachweise zur Normkonformität in Beilage(n) Nr.:

### Sonstige Elemente

Seile, Ketten, Verbindungselemente, Lager u.ä. notwendige Elemente sind entsprechend. ÖNORM EN 1176 Teil 1-6 bzw. ÖNORM EN 581, Teil 1 und 3 bzw. ÖNORM EN 581 Teil 2 auszuführen.

Nachweise zur Normkonformität in Beilage(n) Nr.:

## Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit

Die Spielgeräte bzw. die Holzmöbel für den Außenbereich müssen in die maßgeblichen Einzelteile zerlegbar sein, um eine optimale Wartungs- und Reparaturfähigkeit zu erreichen.

Nachweise/ Beilage(n) Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 3 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

# Deklaration

Sämtliche Produktdeklarationen sind dem Gutachten beigelegt, Beilage(n) Nr.:

Am Produkt, in einer beigelegten Information oder in der Auftragsbestätigung erfolgt eine Deklaration hinsichtlich:

Art der verwendeten Werkstoffe (Stückliste) und zwar gegliedert nach:
- Holzarten
- Metalle incl. Korrosionsschutzbehandlung
- Kunststoffe										 ja   nein

Allgemeine Produktinformationen hinsichtlich Installation, 
Betriebssicherheit der Produkte sowie Inspektion und Wartung		 ja   nein

Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Inspektion und Wartung der 
Spielplatzgeräte (gemäß ÖNORM EN 1176) wird besonders 
hingewiesen 										 ja   nein

Deklaration von biotechnischen Holzschutzmaßnahmen und Modifikation 
von Holz, falls zutreffend								 ja   nein

Auf den Spielgeräten bzw. den Gartenmöbel selbst hat eine dauerhafte 
Kennzeichnung mit folgenden Angaben zu erfolgen:

Art der angewandten Holzschutzmaßnahme 					 ja   nein
(unbehandelt, biotechnisch, wärmebehandelt)

Name und Adresse des Herstellers						 ja   nein

Herstellungsjahr									 ja   nein

Alle Anforderungen gemäß Punkt 4 der Richtlinie werden (weiterhin) 
erfüllt	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

Dem Gutachten sind sämtliche Produktinformationen ( z.B. Sicherheitsdatenblätter, technische Merkblätter, Pflegeanleitung) beizulegen.

Alle Anforderungen gemäß Punkt 4 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage:

Hiermit wird bestätigt, dass die gemäß Tabelle 1 beantragten Möbeltypen bzw. Produkte samt den zugehörigen Roh- und Werkstoffen (Tabellen 2a/b und 3) vollinhaltlich der Richtlinie UZ 06 Möbel und vergleichbare Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen, Ausgabedatum vom 1. Jänner 2019, entsprechen.

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stampiglie

des Gutachters / der Gutachterin)

Bitte in folgender Tabelle 1 alle als Umweltzeichen-Möbel gefertigten Möbeltypen ankreuzen und allenfalls die Bezeichnungen von Möbelserien nennen.

Tabelle 2a: Werkstoffe ( Holz, Holzwerkstoffe)

| HOLZ |  |
| --- | --- |
| Holzart | Herkunft | Menge [m³] | Davon aus nachhaltiger Forstwirtschaft [m³] | Nachweis für nachhaltige Forstwirtschaft |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: |
| SUMME |  | , entspricht % der Gesamtmenge. |

| Holzwerkstoffe: Rohstoffbezeichnung |  |
| --- | --- |
| Holzwerkstofftype | Handelsname / Typen-bezeichnung und Art des Bindemittels / Klebstoffes bei Sperrholz, Tischler- und Massivholzplatten auch Holzart | Menge [m³] | Davon aus nachhaltiger Forstwirtschaft [m³] | Nachweis für nachhaltige Forstwirtschaft | Optional: Nachweis für Emission des Bindemittel |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
|  |  | m³ | m³ | Beilage Nr:: | Beilage Nr:: |
| SUMME | m³ | m³ , entspricht % der Gesamtmenge |  |

Tabelle 1b: Werkstoffe (weitere Materialien)

| Bezeichnung / Material | Handelsname / Typenbez. | Einsatzbereich | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunststoffe |  |  | werden halogenierte Kunststoffe eingesetzt? |
|  |  |  | ja nein Beilage Nr:: |
|  |  |  | ja nein Beilage Nr:: |
|  |  |  | ja nein Beilage Nr:: |
| Sonstige Platten |  |  |  |
|  |  |  | ja nein Beilage Nr:: |
|  |  |  | ja nein Beilage Nr:: |
|  |  |  | ja nein Beilage Nr:: |
| Metalle |  |  |  |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |
| Glas |  |  |  |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |
| weitere Werkstoffe |  |  |  |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |
|  |  |  | Anmerkungen Beilage Nr.: |

Tabelle 2: Stoffe und Gemische

| Funktionsbezeichnung | Handelsname | Einsatzbereich | Kennzeichnung nach EU-VO 1272/2008 | Sicherheitsdatenblatt | MAK-Stoffe nach III A1 und III A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klebstoffe / Leime |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
| Oberflächenbe-handlungsmittel z.B.: Lacke. Lasuren, Öle |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |

Fortsetzung Tabelle 3  umseitig

Fortsetzung Tabelle 2:  Stoffe und Gemische

| Funktionsbezeichnung | Handelsname | Einsatzbereich | Kennzeichnung nach EU-VO 1272/2008 | Sicherheitsdatenblatt | MAK-Stoffe nach III A1 und III A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
| Weitere Zubereitungen: |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |
|  |  |  |  | Beilage Nr:: | ja % nein |

# Footnotes

Ausnahme: 
Wird ein in der Richtlinie geänderter Grenzwert dennoch eingehalten, muss dieser Wert nicht erneut gemessen werden.
Beispiel: Ein Grenzwert für den VOC-Gehalt wurde von 700 auf 500 ppm gesenkt, der Messwert im letzten Gutachten weist für das Produkt einen VOC-Gehalt von 280 ppm aus.

z. B. Metalle, Glas, sonstige Platten, ...

z. B. Klebstoffe, Leime, Lacke, Öle, Lasuren, ...

Zulässiger Chlorgehalt max. 0,002 Massen%

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

Funktionale Elemente: Elemente, die notwendig sind, um die Funktion des Gerätes im gewünschten Ausmaß zu gewährleisten, zB. Verbindungselemente, Seile, Rutschen

In der ÖNORM EN 1176 werden Anforderungen hinsichtlich konstruktive Festigkeit, Absturzsicherung, eingesetzte Werkstoffe, gefährliche Substanzen etc. gestellt.

z.B. Holzfaserplatte, Furnierplatte, Tischlerplatte, Spanplatte, ...

Prüfzeugnisse zu Formaldehyd, Phenol oder MDI bzw. Zertifikat eines Umweltzeichens, das als Anforderung die in dieser Richtlinie geforderten Grenzwerte für Holzwerkstoffe enthalten: z. B. UZ 07 Holzwerkstoffe (Österr. Umweltzeichen) oder RAL UZ 76 Holzwerkstoffplatten (Blauer Engel).

z.B.: z. B Schubladen, Arbeitsplatten, Tischfüße und allenfalls Name der Produktserie.

z. B. Beschichtung, Gleitlager ABS (Kunststofftype), Type xy (Marke), Schubladen

z.B.: Art der Werkstoffverbindung (Furnier, Anleimer, ...) Oberfläche (z. B. Fronten, Arbeitsplatten) und Möbeltyp (insbesondere Kindermöbel) bzw. Name der Produktserie.

wenn Zubereitungen „III A1 bzw. III A2 –Stoffe“ enthalten, bitte Prozentwerte angeben.

z.B.: Art der Werkstoffverbindung (Furnier, Anleimer, ...) Oberfläche (z. B. Fronten, Arbeitsplatten, Kindermöbel, ...) und allenfalls Name der Produktserie.

wenn Zubereitungen „III A1 bzw. III A2 –Stoffe“ enthalten, bitte Prozentwerte angeben.